附件8：

2010年全国中职汽车运用与维修技能大赛

个人赛——车身涂装（涂漆）

一、比赛内容

1．理论考试（80道题，满分：100分，占总成绩的20%）

（1）考试内容：主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。

（2）考试题型：40道判断题（每题1分）、30道单项选择题（每题1分）、10道多项选择题（每题3分）。

（3）考试方式：计算机考试（选手每人一台计算机，直接在计算机上用键盘或鼠标进行判断和选择）。

注意事项：参赛选手不得夹带任何参考资料进入理论考场。

2．实操比赛（满分：100分，占总成绩的80%）

共4项，分为损伤处理、面漆前处理、单工序面漆喷涂及素色漆调色。

二、比赛时间

1．理论考试： 90 分钟。

2．实操比赛：选手按抽签编号顺序滚动进行比赛，单人作业总时间为110 分钟。

其中：	损伤处理         40 分钟；

面漆前处理       15 分钟；

素色漆调色       40 分钟；

单工序面漆喷涂   15 分钟。

三、实操比赛计分和要求

分值：满分100分，按80%折入车身涂装总成绩

考核要点和要求：

1．损伤处理（30分）

（1）作业要求

在40 分钟的作业时间内根据工艺要求对区域B损伤位置打磨羽状边，对区域C刮涂原子灰、加热干燥后，研磨原子灰，达到平整要求。

（2）考核要点

①个人防护用品穿戴规范，安全操作。

②打磨工具操作规范。

③砂纸选用合理。

④羽状边边缘平顺无阶梯。

⑤原子灰配比正确、调和均匀。

⑥刮涂区域合理。

⑦打磨后的原子灰表面状态要恢复到损伤前的形状。

⑧操作完毕后，工位清洁、工具设备复位、废物统一放置在规定的废弃物容器内。

2．面漆前处理（10分）

（1）作业要求

在15 分钟的作业时间内针对工件区域A完成中途底漆干磨工作。

（2）考核要点

①个人防护用品穿戴规范，安全操作。

②打磨机操作规范。

③干磨砂纸选用合理。

④打磨后中涂底漆表面平滑，打磨彻底，无露底、无桔皮，无磨穿、无划痕。

⑤操作完毕后，工位清洁、工具设备复位、废物统一放置在规定废弃物容器内。

3．素色漆调色（30分）

（1）作业要求

在40 分钟的作业时间内根据现场提供标准色板及200毫升差异色油漆配方，计量调配出差异色油漆、采用试杆施涂方法对比差异色与标准色板的差异、合理添加色母，将差异色调整至与标准色一致。

（2）考核要点

①个人防护用品穿戴规范，安全操作。

②计量调色流程规范。

③色差判断正确，色母添加合理。

④调色准确，使所喷涂的车门皮与标准色板色差测量值小。

⑤操作完毕后，工位清洁、工具设备复位、废物统一放置在规定废弃物容器内。

4．单工序面漆喷涂（30分）

（1）作业要求

在15 分钟的作业时间内完成区域A面漆喷涂前的中涂底漆打磨及表面清洁，使用调配好的涂料完成单工序面漆喷涂。

（2）考核要点

①个人防护用品穿戴规范，安全操作。

②喷涂前表面清洁，工作规范。

③对非涂表面贴护合理，牢固。

④涂膜干燥后，无失光、流痕、露底现象，涂层丰满、均匀、纹理细滑。

⑤操作完毕后，工位清洁、工具设备复位、废物统一放置在规定废弃物容器内。

5．名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同的以4项实操项目总用时短的名次在前。

四、比赛作业工件

实操比赛使用现场提供的车门皮(包括底漆、中涂、面漆)为比赛工件，工件分为以下3个区域，如下图。

工件状态说明：

①	工件区域A为门皮装饰条以上区域，用于中涂及面漆喷涂作业，该区域已喷涂中涂底漆。

②	工件区域B为门皮装饰条以下左侧1/2区域，用于损伤区域羽状边处理作业，该区域已有人工制作的直径约100 毫米裸金属作为损伤区域。

③	工件区域C为门皮装饰条以下右侧1/2区域，用于涂刮原子灰作业，该区域已有人工制作的直径约100 毫米裸金属，并已完成羽状边打磨及环氧底漆喷涂

五、比赛需要工量具、设备、配件和辅料

1．选手自备

（1）每位参赛选手要自备防毒口罩及规范工作鞋。

（2）每位参赛选手自备刮灰工具。

2．比赛现场提供

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具车 | 路贝狮SV10E+C2 无尘干磨工作站 | 9台 | 路贝狮提供 |
| 2 | 吹尘枪 |  | 9把 | 校方提供 |
| 3 | 除油剂容器 |  | 9罐 | 需防溶剂，且喷头不易堵塞。学校提供 |
| 4 | 干磨设备 | 路贝狮KS260EP， 整套(含吸尘桶、磨头、软管、手刨、手推车） | 9套 | 路贝狮提供 |
| 5 | 原子灰调合板 |  | 8个 | PPG提供 |
| ６ | 开罐器 |  |  | PPG提供 |
| ７ | 搅拌棒 |  | 9把 | PPG提供 |
| ８ | 遮蔽纸架 |  | 8个 | 校方提供 |
| ９ | 红外线烤灯 | 龙神移动式3kW烤灯 | 9台 | 校方提供 |
| 10 | 面漆喷枪 | SATA jet 3000 1.3 RP Digital （内置电子气压表） | 9把 | SATA提供 |
| 11 | 免洗枪壶 | SATA | 108个 | SATA提供 |
| 12 | 打磨场地气管 | 带快速接头的管长7m（最好是10米）、内径8毫米 | 8根 | 校方提供 |
| 13 | 喷房 | 中大zd-s60 | 2台 | 校方提供 |
| 14 | 烤房 | 中大zd-s60 | 1台 | 校方提供 |
| 15 | 打磨架 |  | 8个 | 校方提供 |
| 16 | 油水分离器 | SATA0/424用于气动工具 | 4个 | 校方提供 |
| 17 | 喷涂个用油水分离器 | SATA 0/444 | 4个 | 校方提供 |
| １8 | 喷房用气管 | 带快速接头的管长7米(最好是10米)、内径8毫米 | 8根 | 校方提供 |
| 19 | 电子秤 | 精确到0.1g | 9个 | 校方提供 |
| 20 | 调色灯箱 |  | 8个 | 校方提供 |
| 21 | 小烤箱 | 龙神 | 2个 | 校方提供 |
| 22 | 喷涂架 | 自制 | 8个 | 校方提供 |
| 23 | 调漆设备 | Nexa Autocolor，配以必须的色母和足够浆盖 |  | PPG提供 |
| 24 | 工作台 | 标准双人课桌 | 16个 | 校方提供 |
| 25 | 裁判桌 | 标准双人课桌及椅子 | 12套 | 校方提供 |

六、比赛提供的理论考试参考资料

1．参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身涂装》（模块G）。

2．理论考试复习参考题：见汽车维护与修理网站的“2010年全国中等职业学校汽车运用与维修技能大赛专栏”。